**SFX 450 DIGIFLEX – CLEAR matná** certifikace podle Öko-Tex Standard 100, třída I

Vysoce kvalitní, matná, potisknutelná, transparentní PU flex fólie, 50 µm a transparentním, polyesterovým nosičem fólie.

SFX 450 nabízí příjemný měkký textilní omak a přesvědčí tak vysokým komfortem při nošení i u velkých motivů. Materiál má bezodrazový povrch a skvělé vlastnosti roztažitelnosti. Přenosová páska není u této fólie nutná.

|  |  |
| --- | --- |
| **Upozornění** | **Údaje** |
| Vhodné inkousty k potisku: | Solventní a eco-solvetní inkousty |
| Vhodný materiál na potisk: | Světlé textilie z bavlny, polyesteru a jejich směsových tkanin  Fólie není vhodná na nylonové tkaniny, ani na tkaniny s vodoodpudivou impregnací. |
| Pokyny zpracování: | Ein Bild, das Handkarren, Tisch enthält.  Automatisch generierte Beschreibung  Tiskněte zdcadlově obráceně  Ein Bild, das Text, Whiteboard enthält.  Automatisch generierte Beschreibung  160° C  15 sekund  Střední tlak až vysoký tlak  Odstranění polyesterového nošiče za studena  Zkontrolujte, zda je flex fólie pevně zachycena k textilu.  (otestujte nehty). Potištěná fólie musí před přenosem zaschnout (1-6 hodin). |
| Pokyny k praní a péči: | Prát maximálně na 60 °C, textilie obraťte naruby  Žehlení: ano, textilie obraťte naruby  Sušička prádla: ne  Materiály nejsou odolné vůči chemickému čištění  Dodržujte předepsané pokyny k zacházení vybraného textilu |

Skladování: Skladujte roli v prostředí chráněném před světlem a prachem při teplotě přibližně 15 až 25°C pokojové teploty. Skladujte nejdéle po dobu 12 měsíců.

Důlěžitá upozornění: Vzhledem k různorodé povaze textilních materiálů, mnoha různým extérním vlivům při přenášení tisku na materiál a různým podmínkám při mytí a čištění, se odpovědnost za výrobek vztahuje pouze na nezpracovaný materiál. Proveďte proto před zahájením přenosu test vhodnosti na původním, nezpracovaném textilu a ujistěte se, že výrobek trvale na textilu drží. Datový list je založen na informacích výrobce. Informujte se prosím i v nášem informačním listě s obecnými tipy k přenášení a zažehlení materiálu na textil!

Technické změny a chyby v textu vyhrazeny. verze z října 2021